Sistema isofast®

Fissaggio - IR2-4,8xL - Acciaio al carbonio

Placchette di distribuzione del carico

- IF - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IR - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi * IR2-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,25 mm; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, diametro del filetto 4,8 mm, testa esagonale 8 mm con rondella applicata diametro 10,5 mm, filetto sottotesta per il sostegno della placchetta diametro 6 mm, punta autoforante con diametro variabile da 2,7 a 2,9 mm. | € | cad. |

* Fissaggio possibile anche con macchina di posa automatica con viti su caricatore, in tal caso inserire in questo punto:

"su caricatore per l'utilizzo con macchina di posa automatica"

Sistema Isofast®

Fissaggio - IR2-S-4,8xL - Acciaio inossidabile

Placchette di distribuzione del carico

- IF - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IR - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi * IR2-S-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,25 mm; realizzati in acciaio inossidabile austenitico A4, Mat. N. 1.4401 secondo EN 10088-3, AISI 316; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; fissaggio bi-metallico con testa e gambo in acciaio inossidabile, diametro del filetto 4,8 mm, testa esagonale 8 mm con rondella applicata diametro 10,5 mm, filetto sottotesta per il sostegno della placchetta diametro 6 mm; e punta autoforante in acciaio al carbonio lunghezza 12 mm con diametro variabile da 2,7 a 2,9 mm. | € | cad. |

* Fissaggio possibile anche con macchina di posa automatica con viti su caricatore, in tal caso inserire in questo punto:

"su caricatore per l'utilizzo con macchina di posa automatica"

Sistema Isofast®

Fissaggio - IR3-4,8xL - Acciaio al carbonio

Placchette di distribuzione del carico

- IF - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

- IR - Acciaio al carbonio (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi * IR3-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 1,00 mm e massimo 2 x 1,50 mm; realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiata in unico pezzo, diametro del filetto 4,8 mm, testa esagonale 8 mm con rondella applicata diam. 10,5 mm, filetto sottotesta per il sostegno della placchetta diametro 6 mm, punta autoforante con diametro variabile da 3,95 mm a 4,10 mm. | € | cad. |

* Fissaggio possibile anche con macchina di posa automatica con viti su caricatore, in tal caso inserire in questo punto:

"su caricatore per l'utilizzo con macchina di posa automatica"