Sistema isotak®

Fissaggio - TIA-T25-6,3xL - Acciaio al carbonio

Manicotto

- R45 X L - Polipropilene (voce di capitolato separata)

- R75 X L - Polipropilene (voce di capitolato separata)

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi TIA-T25-6,3xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su calcestruzzo (classe minima C12/15); realizzati in acciaio al carbonio rivestimento Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiato in un unico pezzo, diametro 6,3 mm, testa piana bombata 9,7 mm con inserto TORX® T25, filetto per polipropilene sottotesta e sul gambo, parte finale del gambo con filetto per calcestruzzo, senza punta. Il sistema richiede la creazione di un apposito alloggiamento per il manicotto all'interno dell'isolamento e un corretto preforo per l'ancoraggio del fissaggio TIA-T25-6,3xL nel calcestruzzo, con punta a due diametri SDS-16/4,8x400-4PLUS di SFS intec o con punta ZVK-4.8xFxL, ZVK-5.0xFxL, ZVK-5.2xFxL . Successivamente alla posa del fissaggio nel calcestruzzo, il manicotto deve essere aggiustato sul gambo della vite con apposito inserto AJ-M6 o con strumento manuale AJ60x130-TIA di SFS intec. | € | cad. |