Sistema isoweld®

Sistema di fissaggio BS-S-4.8xL ad induzione per TPO

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi - BS-S-4.8xL Fornitura di fissaggi BS-S-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e di membrane impermeabili su sottostrutture metalliche di spessore minimo 0,63 mm e massimo 2 x 1,00 mm, con variazioni rilevanti degli spessori serrabili; realizzati in acciaio inossidabile austenitico A4, Mat. N. 1.4401 secondo EN 10088-3, AISI 316; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; fissaggio bi-metallico con testa e gambo in acciaio inossidabile, diametro del filetto 4,8 mm testa piana bombata 8,9 mm con inserto TORX® T25, gambo interamente filettato diametro 4,8 mm. | € | Cad. |
| placchette - FI-P-6,8-TPO di SFS intec S.r.l. realizzate in acciaio al carbonio di forma tonda diametro 80 mm, spessore 0.75 mm, con foro centrale diametro 6,8 mm; rivestite superficialmente nella parte superiore con una speciale adesivo di color verde/giallo adatto al fissaggio con induzione membrane sintetiche in TPO; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006 | € | Cad. |
| elemento separatore (in caso di mat. isolante sensibile al calore, per esempio XPS): - FI-Pad di SFS intec S.r.l. realizzate in cartone del diametro di 100 mm, | € | Cad. |
| strumento ad induzione: - isoweld®3000 di SFS intec S.r.l., tensione nominale 110/230 V (regolazione automatica), frequenza 60 Hz, gamma di potenza 3000 W, dotato di induttore manuale, capace di sviluppare un processo di termo induzione sulle placchette, di autoregolare la temperatura sviluppata in relazione alla temperatura esterna, compensare le variazione di tensione della rete elettrica, identificare ed azionare il processo ad induzione solo nel caso del perfetto posizionamento rispetto alla totale superfice da indurre della placchetta, | € | Tempo |
| magneti: - FI-Magnet Set di SFS intec S.r.l., composto da dieci magneti dotati di maniglia corta e lunga appositamente sviluppati per l'applicazione, indispensalbili per il corretto processo di induzione. | € | Tempo |