Sistema isoweld®

Sistema di fissaggio DT-4.8xL + FI-R ad induzione per PVC

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di fissaggi - DT-4.8xL Fornitura di fissaggi DT-4,8xL di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di elementi e membrane impermeabili su calcestruzzo (classe minima C12/15); realizzati in acciaio al carbonio rivestimento di colore nero Durocoat®, protezione contro la corrosione secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo Standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forgiato in un unico pezzo, diametro 4,8 mm , testa bombata, gambo liscio e punta di forma elicoidale; sistema di fissaggio resistente alle vibrazioni; esercita la sua tenuta mediante un meccanismo di pre-espansione grazie alla forma elicoidale della punta che garantisce un contatto sul supporto (preforo nel calcestruzzo) distribuito su 300°, assicurando ripartizione su un'area maggiore della forza di compressione. | € | Cad. |
| placchette - FI-P-16.0-PVC di SFS intec S.r.l. realizzate in acciaio al carbonio di forma tonda diametro 80 mm, spessore 0.75 mm, con foro centrale diametro 6,8 mm; rivestite superficialmente nella parte superiore con una speciale adesivo di color rosa adatto al fissaggio con induzione membrane sintetiche in PVC; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006 | € | Cad. |
| elemento separatore (in caso di mat. isolante sensibile al calore, per esempio XPS): - FI-Pad di SFS intec S.r.l. realizzate in cartone del diametro di 100 mm, | € | Cad. |
| Manicotto - FI-R-20xL di SFS intec S.r.l. realizzato in polipropilene di colore arancione, certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006, diametro della testa del manicotto di 19.8mm, diametro esterno del manicotto di 13mm, diametro interno del manicotto di 9.8mm, diametrodel foro sulla punta di 6.4mm | € | Cad. |
| strumento ad induzione: - isoweld®3000 di SFS intec S.r.l., tensione nominale 110/230 V (regolazione automatica), frequenza 60 Hz, gamma di potenza 3000 W, dotato di induttore manuale, capace di sviluppare un processo di termo induzione sulle placchette, di autoregolare la temperatura sviluppata in relazione alla temperatura esterna, compensare le variazione di tensione della rete elettrica, identificare ed azionare il processo ad induzione solo nel caso del perfetto posizionamento rispetto alla totale superfice da indurre della placchetta, | € | Tempo |
| magneti: - FI-Magnet Set di SFS intec S.r.l., composto da dieci magneti dotati di maniglia corta e lunga appositamente sviluppati per l'applicazione, indispensalbili per il corretto processo di induzione. | € | Tempo |