Sistema isofast®

Placchetta IF/IG-C-82x40 - Acciaio al carbonio

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di placchette IF/IG-C di SFS intec S.r.l. per il fissaggio di membrane ed elementi isolanti realizzate in acciaio al carbonio, zincate, resistente ad 15 cicli del test Kesternich secondo quanto previsto da ETAG006 - D.3.1 e conforme allo standard FM (Factory Mutual) 4470; certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; forma rettangolare 82 mm x 40 mm, spessore 1 mm, foro 7,5 mm, di forma bombata con un rigonfiamento rispetto al piano di 5,8 mm; realizzata con particolari nervature per incrementarne la rigidezza e stampata a rovescio in modo tale che la bava tagliente, derivante dallo stampaggio, si trovi nel bordo superiore della placchetta evitando il contatto del manto. | € | cad. |